## Slide 1
1、Abaqus内置模型
2、UMAT子程序模型
均采用hashin失效准则，连续损伤模型。
问题回顾

## Slide 2
Abaqus内置模型：

## Slide 3
abaqus UMAT 子程序
计算应变，计算未损伤时的刚度矩阵
检查有无损伤
（失效准则）
计算损伤变量d以及
计算应力 计算Jacobian矩阵 更新损伤变量
有损伤
无损伤
计算损伤刚度矩阵
每一增量步调用UMAT子程序
退出UMAT，返回到有限元主程序
损伤变量的表达式：
UMAT
Jaccobian矩阵：

## Slide 4
Abaqus内置模型
单元类型：SC8R
UMAT模型
单元类型：C3D8R
[0]10

## Slide 5
UMAT模型
单元类型：SC8R
[0]10

## Slide 6
Abaqus内置模型
UMAT模型
[45/-45]5

## Slide 7
UMAT模型
单元类型：SC8R
[45/-45]5

## Slide 8
Abaqus内置模型
UMAT模型
[0/90]5 0°层

## Slide 9
UMAT模型
单元类型：SC8R
[0/90]5 0°层

## Slide 10
Abaqus内置模型
UMAT模型
[0/90]5 90°层

## Slide 11
UMAT模型
单元类型：SC8R
[0/90]5 90°层

## Slide 12
位移载荷曲线
实验数据
[0]10
[0/90]5
[45/-45]5

## Slide 13
Hashin-Rotem(1973):
Hashin(1980):
使用的准则：