## Slide 1
1、Abaqus内置模型
2、UMAT子程序模型
均采用hashin失效准则，连续损伤模型。
问题回顾

## Slide 2
损伤变量d的计算：

## Slide 3
Hashin-Rotem(1973):
Hashin(1980):
使用的准则：
不同的准则：

## Slide 4
abaqus UMAT 子程序：
计算应变，计算未损伤时的刚度矩阵
检查有无损伤
（失效准则）
计算损伤变量d以及
计算应力 计算Jacobian矩阵 更新损伤变量
有损伤
无损伤
计算损伤刚度矩阵
每一增量步调用UMAT子程序
退出UMAT，返回到有限元主程序
UMAT
计算应力

## Slide 5
Hashin(1980)应力准则下的损伤变量表达式:
使用的应变准则下的损伤变量表达式:
Jaccobian矩阵：
不同准则下的d计算：

## Slide 6
应变
应力
应力准则+应变退化
[0]10
[0/90]5
[±45]5

## Slide 7
Ultimate load（kN）Layer | 实验值 | 应变 |  | 应力 |  | 应变 | 
 |  | 计算值 相对误差 |  | 计算值 相对误差 |  | 计算值 相对误差 | 
[0]10 | 69.73 | 86.98 | 24.73% | - | - | 88.16 | 26.43%
[0/90]5 | 47.20 | 45.37 | 3.88% | - | - | 46.18 | 2.16%
[±45]5 | 23.79 | 14.31 | 39.85% | 24.51 | 2.94% | 15.03 | 36.82%
极限载荷：