**参数定义的影响：**

**Gf和Gm以及viscous的影响（仅0°板）：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 强度参数 | *TX* | *CX* | *TY* | *CY* | *SXY* | 密度 | Gm | Gf | v |  |
| Pro3 | 1500 | 764 | 36 | 160 | 65 | 1 | 5 | 30 | 0.0005 |  |
| G10\_60-V0 | 1500 | 764 | 36 | 160 | 65 | 1 | 10 | 60 | 0 |  |
| G10\_60-V5e-3 | 1500 | 764 | 36 | 160 | 65 | 1 | 10 | 60 | 0.0005 |  |
| G5\_60-V5e-3 | 1500 | 764 | 36 | 160 | 65 | 1 | 5 | 60 | 0.0005 |  |
| G0.5\_600-V5e-3 | 1500 | 764 | 36 | 160 | 65 | 1 | 0.5 | 600 | 0.0005 |  |
| G0.5\_600-V5e-3 | 1500 | 764 | 36 | 160 | 65 | 1 | 0.5 | 600 | 0.0005 | exp |
| G0.5\_60-V5e-3 | 1500 | 764 | 36 | 160 | 65 | 1 | 0.5 | 60 | 0.0005 |  |
| G0.5\_60-V5e-3\_exp | 1500 | 764 | 36 | 160 | 65 | 1 | 0.5 | 60 | 0.0005 | exp |

**viscous的影响:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G10\_60-V0 | 1500 | 764 | 36 | 160 | 65 | 1 | 10 | 60 | 0 |  |
| G10\_60-V5e-3 | 1500 | 764 | 36 | 160 | 65 | 1 | 10 | 60 | 0.0005 |  |



****

粘性系数太大会造成损伤的延迟，太小会造成计算不收敛。但是在这里取0时都可以收敛，所以不需要考虑。

**Gf和Gm的区别：**



|  |  |
| --- | --- |
| 5 | 600 |



|  |  |
| --- | --- |
| 0.5 | 600 |



|  |  |
| --- | --- |
| 0.5 | 60 |

结合计算结果（针对0°板而言）以及其他论文，Gm取0.5-1之间，Gf取50-100之间比较合适。

**其他论文中的参数：**

**A continuum damage model for composite laminates: Part II – Computational implementation and validation**



**Laminate damage model for composite structures**



**Prediction of size effects in notched laminates using continuum damage mechanics**



**Progressive damage modeling in fiber-reinforced materials**



**材料密度（mass density）的影响：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 强度参数 | *TX* | *CX* | *TY* | *CY* | *SXY* | 密度 | Gf | Gm | v |
| Pro3 | 1500 | 764 | 36 | 160 | 65 | 1 | 10 | 60 | 0 |
| Density100 | 1500 | 764 | 36 | 160 | 65 | 100 | 10 | 60 | 0 |
| Density0.001 | 1500 | 764 | 36 | 160 | 65 | 0.001 | 10 | 60 | 0 |



45



0



0-90

不同的密度对位移载荷曲线影响较大，对失效图几乎没有影响。当密度取1和取0.001时，极限载荷已经没有区别，所以当密度取1时已经可以得到正确的结果，但是密度0.001可以使得增量步更小。

**指数退化和线性退化：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro3 | 1500 | 764 | 36 | 160 | 65 | 1 | 5 | 30 | 0.0005 |  |
| Pro3-exp | 1500 | 764 | 36 | 160 | 65 | 1 | 5 | 30 | 0.0005 | exp |
| G0.5\_600-V5e-3 | 1500 | 764 | 36 | 160 | 65 | 1 | 0.5 | 600 | 0.0005 |  |
| G0.5\_600-V5e-3 | 1500 | 764 | 36 | 160 | 65 | 1 | 0.5 | 600 | 0.0005 | exp |
| G0.5\_60-V5e-3 | 1500 | 764 | 36 | 160 | 65 | 1 | 0.5 | 60 | 0.0005 |  |
| G0.5\_60-V5e-3\_exp | 1500 | 764 | 36 | 160 | 65 | 1 | 0.5 | 60 | 0.0005 | exp |



在同样的材料参数下，指数和线性退化的位移载荷曲线的区别不大。0.5和600的结果和试验相差太大。



|  |  |
| --- | --- |
| 5 | 600 |



|  |  |
| --- | --- |
| 0.5 | 600 |



|  |  |
| --- | --- |
| 0.5 | 60 |

在同样的材料参数下，指数和线性退化的失效图的差别不是太大（针对0°铺层而言）

**剪切强度参数的影响：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131 | 1451.55 | 725.78 | 35.99 | 160.28 | 131 | 1 |
| Pro2 | 1528.7 | 764.3 | 36.0 | 160.3 | 90.25 | 1 |
| Pro3 | 1500 | 764 | 36 | 160 | 65 | 1 |





从失效图来看，三种剪切强度情况下的裂纹扩展差别不大，从位移载荷曲线的45°板来看，并结合试验测试结果，Sxy为90更加符合实验。

**修正后的材料参数：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G0.5\_60-V5e-3 | 1500 | 764 | 36 | 160 | 90 | 1 | 0.5 | 60 | 0.0005 |  |
| G0.5\_90-V5e-3 | 1500 | 764 | 36 | 160 | 90 | 1 | 0.5 | 90 | 0.0005 |  |
| 修正3 |  |  |  |  | 90 |  | 1.5 | 60 |  |  |
| 修正4 |  |  |  |  | 90 |  | 0.5 | 6 |  |  |
| 修正5 |  |  |  |  | 90 |  | 5 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  | 90 |  | 2.5 | 60 |  |  |

Sxy提高从60到90后0°的失效图不符合（无论Gf是60还是90）。故只能将Sxy回复到60。



**最后使用的材料参数：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G0.5\_90-V5e-3 | 1500 | 764.3 | 36 | 160 | 60 | 1 | 0.5 | 60 | 0.0005 |  |

此时的0和45比较符合，但是0/90出现问题（由于是Gm为0.5太小）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G0.5\_90-V5e-3 | 1500 | 764.3 | 36 | 160 | 60 | 1 | 1 | 60 | 0.0005 |  |

dm太大（=5）时，0°的裂纹不对，dm太小的时候（=0.5），0/90的裂纹不对

使用的参数：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G0.5\_90-V5e-3 | 1500 | 764.3 | 36 | 160 | 60 | 1 | 0.5 | 60 | 0.0005 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |



可以看出对三种不同的dm而言，dm=2.5和dm=5的极限失效载荷数值差别并不大，而从失效图来看dm=2.5差不多可以兼顾0以及0/90.所以最后综合考虑的话：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G0.5\_90-V5e-3 | 1500 | 764.3 | 36 | 160 | 60 | 1 | 2.5 | 60 | 0.0005 |

**屈曲和失效：**

**屈曲极限载荷：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф/mm | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
|  | 106.25 | 62.88 | 41.93 | 30.80 | 24.40 | 20.18 | 17.12 | 15.43 | 13.33 |
|  | 238.21 | 132.99 | 80.73 | 52.53 | 36.72 | 27.67 | 22.54 | 19.55 | 17.61 |
|  | 131.79 | 81.79 | 55.01 | 39.36 | 29.79 | 23.80 | 20.27 | 18.43 | 17.79 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф/mm |  | 60 | 80 | 100 |
|  | lin | 27.09 | 33.56 | 26.78 |
| exp | 27.60 | 33.53 | 26.86 |
|  | lin | 11.06（90层首先出现基体破坏）13.41（90层首先出现基体破坏；） | 23669.4()  13754.2() | 9.07（90层率先出线基体破坏） |
| exp | 8.01(0和90层同时出现了基体破坏) | 13754.2 | 9.07（90层率先出线基体破坏） |
|  | lin | 8.29 | 8.15 | 6.48 |
| exp | 8.67 |  | 6.48 |

通过固定增量步，来看初始损伤时的载荷

**剪切非线性：**

60\_0.5\_60和60\_2.5\_60相比，从位移载荷曲线上来看，60\_0.5\_60更加符合试验，60\_2.5\_60失效太早，而且比较乱。

试验90\_0.5\_60,90\_2.5\_60,

由于计算的太慢（增量步间隔太小），4000步都算不完，所以把密度从0.001增至1.。

计算0°铺层的层合板，发现位移载荷曲线符合试验，而失效图被剪切非线性破坏了，怀疑是N取小了，当N取到6时，0°铺层失效图变正常，但是45°。。。。。。。。。，而且N最好从试验数据获得。。。。。。。。。

**应力集中因子：**

**cohensive单元：**

**铺层和开孔大小**

**材料参数，密度，lin vs exp, 剪切非线性考虑N**